Техническая карта

FIBER

Шпатлевка со стекловолокном

| СВОЙСТВА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Это шпатлёвка, армированная стекловолокном. Благодаря применению полиэфирных эластичных смол и коротких стеклянных волокон, шпатлёвка обладает значительно большей эластичностью, без ущерба для высокой механической прочности. При лёгкой и мягкой обработке может применяться даже на больших площадях. Обладает хорошей адгезией к разным видам оснований, в том числе к оцинкованной стали. |  |  |
| ОСНОВАНИЯ |  |  |
| полиэфирные ламинаты | ошлифовать сухим способом P80 - Р120 и снова обезжирить смывкой для удаления силикона PLUS 780 |  |
| сталь | обезжирить, ошлифовать сухим способом P80 - P120 и снова обезжирить. |  |
| алюминий | обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой и снова обезжирить |  |
| оцинкованную | обезжирить, матировать абразивным полотном и вновь обезжирить |  |
| двухкомпонентные акриловые грунты | обезжирить, ошлифовать сухим способом P220 ÷ P280 и обезжирить |  |
| старые лаковые покрытия | обезжирить, ошлифовать сухим способом P220 ÷ P280 и обезжирить |  |
| ВНИМАНИЕ |  |  |
| Шпатлевки нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты. |  |  |
| ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ |  |  |
| 2 100 | ШПАТЛЕВКА ОТВЕРДИТЕЛЬ | По весу |
|  |  | 100 г 2 г |
| ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ОТ МОМЕНТА СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ |  |  |
| От 3 до 6 минут при температуре 20°C |  |  |

| ВРЕМЯ СУШКИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 20 до 30 минут при температуре 20°C Это время можно сократить путем прогревания в течение 10 минут при температуре не превышающей 60°C |  |  |  |  |  |
| ПОКРЫВАЕТСЯ (ЧЕМ) |  |  |  |  |  |
| Полиэфирные отделочные шпатлевки, распыляемые полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунты |  |  |  |  |  |
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Минимальная температура нанесения составляет +10°C |  |  |  |  |  |
| НАНЕСЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | Очистить и ошлифовать поверхность |  |  |  |  |
|  | Обезжирить поверхность |  |  |  |  |
| 2 100 | Придерживаться требуемого количества отвердителя. Тщательно смешать компоненты для получения массы однородного цвета. Весовые пропорции компонентов: к 100 г FIBER добавить 2 г отвердителя. Время пригодности к нанесению 3-6 мин. при 20°C |  |  |  |  |
|  | Наносить при помощи шпателя слой не толще 5 мм. |  |  |  |  |
|  | Подождать от 20 до 30 минут (при 20°C) |  |  |  |  |
|  | черновое |  |  | отделочное |  |
|  | P80 – P120 |  |  | P120 – P240 |  |
| ЦВЕТ |  |  |  |  |  |
| желтый |  |  |  |  |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ LZO (VOC) |  |  |  |  |  |
| VOC II/В/b лимит* = 250г/л |  |  | 90 г/л |  |  |
| *Для смеси готовой к нанесению. |  |  |  |  |  |
| ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  |  |  |  |  |
| Pастворитель для нитроцеллюлозных продуктов. |  |  |  |  |  |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. |  |  |  |  |  |
| СРОКИ ПРИГОДНОСТИ |  |  |  |  |  |
| FIBER |  | 12 месяцев /20°C |  |  |  |
| Отвердитель |  | 18 месяцев /20°C |  |  |  |
| БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| См. Карта характеристики |  |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| Продукт предназначен для профессионального использования. |  |  |  |  |  |
| ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля |  |  |  |  |  |