Техническая карта

SAFIX

Kлей для каммня

| Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Густой SAFIX есть на базе полиэфирной смолы. Продукт, имещий повышенную степень вязкости, предназначенный для склеивания, реконструкции и шпатлевания камня и каменных конгломератов. SAFIX хорошо шлифуется и даёт высокий блеск. Продукт предназначен для профессионального применения в таких отраслях, как строительство, каменные работы. |  |  |  |
| Технические данные |  |  | SАFIX |
| Вязкость w 23±2°C |  |  | 35000-50000 мПaс |
| Плотность |  |  | 1.92 гp/см3 |
| Цвет |  |  | светло-бежевый |
| Пропорции смешивания |  |  | 100 + 2÷3% |
| Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем |  |  | 5-10 мин |
| Время отверждения 23°C |  |  | ok. 60 мин |
| Минимальная температура отверждения |  |  | 5°C |
| Минимальная температура использования после отверждения |  |  | -10°C |
| Максимальная температура использования после отверждения |  |  | 100°C |
| Приготовление поверхности |  |  |  |
| Каменная поверхность должна быть чистой,сухой и обезжиренной. |  |  |  |
| Правила применения |  |  |  |
|  | Очистить поверхность |  |  |
| 2-3 100 | Приготовить необходимое количество клея. Тщательно смешать компоненты, строго соблюдая количество отвердителя. Пропорции смешивания: 2 г отвердителя добавить до 100 г SАFIX. Жизнеспособность: 5 – 10 мин при 20°C |  |  |
|  | Наносить на подготовленную поверхность при помощи шпателя. |  |  |
|  | По истечении 60 минут (при 20°C) поверхность можно подвергнуть механической обработке |  |  |
|  | Не сливать в банку остатков смешанного с отвердителем клея. |  |  |
| Чистка инструмента |  |  |  |
| Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов. |  |  |  |
| Условия и время хранения |  |  |  |
| Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. |  |  |  |
| Срок годности |  |  |  |
| SАFIX |  | 12 месяцев при 20°C |  |
| Отвердитель |  | 18 месяцев при 20°C |  |
| Безопасность |  |  |  |
| Согласно Карте характеристики данного продукта. |  |  |  |
| Инaя информация |  |  |  |
| Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля. |  |  |  |